[image: image1.wmf]


ООО "ПОЛИГРАН"

248010, г. Калуга, ул. Комсомольская Роща, 39

 тел./факс (4842) 75-00-73, 766-382

8-910-912-35-39
www.poly-gran.ru
e-mail: info@poly-gran.ru
МОНОЛИТНЫЕ  ПОЛИМЕРНЫЕ  ПОКРЫТИЯ  ПОЛА

      Важным, а чаще всего и определяющим аргументом при выборе того или иного конструктивного решения пола является доля затрат на его устройство или санацию в общей смете. Поэтому инвестору важно знать, насколько оправданы и обоснованы его вложения - ведь почти треть затрат при новом промышленном строительстве идет на бетонирование и устройство покрытий пола. Не стоит забывать и о возросших требованиях к эстетическим, гигиеническим и эргономическим свойствам полов и их покрытий,  не менее важной является и точность планирования издержек на обслуживание,  и ремонт полов в процессе эксплуатации 

Основная часть полов изготавливается из бетона и пескоцементных растворов. Одной из основных  причин разрушения полов является углекислотная коррозия бетона (образование пылевидного микрокальцита из свободной извести, содержащейся в цементе и  углекислого газа воздуха), которая  усиливается под воздействием механических нагрузок. Существуют и другие виды коррозии бетона под действием агрессивных газов: сульфатная, хлоридная и т.д. Результатом такой коррозии является не только пыление,  но и снижение прочностных характеристик бетона. Поэтому простое увеличение марки бетона не приводит к получению беспыльных и долговечных полов. 

В настоящее время существует большое разнообразие материалов и высокотехнологичных экономически привлекательных решений по защите бетонных поверхностей. 

Одним из них является устройство высокопрочных  монолитных полимерных покрытий пола и стен с применением готовых компаундов на основе синтетических смол.

Монолитные полимерные покрытия - это композиция на основе специальных смол с  целевыми добавками, которая наносится на предварительно подготовленное бетонное основание. после полимеризации она образует защитное покрытие толщиной от 0,5 до 10 мм, которое и служит рабочей поверхностью пола. По  типу связующего покрытия подразделяются на эпоксидные, полиуретановые, полиэфирные и полиметилметакрилатные. В зависимости от условий нанесения они бывают «тонкослойными», «наливными» или «каркасными», последние являются самыми надежными, но и требуют высокой квалификации рабочих при нанесении.

ООО «Полигран»  наносит эпоксидные, метилметакрилатные  и полиуретановые (для холодильных камер) покрытия. 

Эпоксидные покрытия   обладают  высокой  химической  стойкостью,  гигиеничностью,  прочностью  (покрытие  толщиной   

4 мм выдерживает падение предмета массой  5 кг с высоты одного метра), наносятся при температурах  от + 5 до + 300С.

     Метилметакрилатные покрытия характеризуются атмосферостойкостью, высокой скоростью изготовления, быстрым сроком ввода в эксплуатацию (разрешена эксплуатация покрытия через 2 часа после нанесения), возможностью проведения работ при отрицательных температурах. Из недостатков можно отметить резкий запах исходного компонента, который устраняется после полимеризации покрытия, высокую стоимость полимерных смол и более низкую по сравнению с эпоксидными системами химическую стойкость.

Полиуретановые покрытия отличаются высокой износостойкостью,  пластичностью, стойкостью к «температурному шоку», но  по сравнению с эпоксидными капризностью в укладке, меньшей химической стойкостью и большей стоимостью.

У каждого из этих покрытий есть свои достоинства и недостатки, но, на наш взгляд, именно эпоксидные покрытия пола являются наиболее оптимальным вариантом промышленных полов. 

	Физические и технические характеристики
	Тонкослойное
	Наливное
	Каркасное

	Адгезия при отрыве от бетона, не менее, мПа
	2,0
	2,0
	2,0

	Прочность при разрыве, не менее, мПа
	–
	22
	30

	Относительное удлинение при отрыве, не менее, %
	–
	3,0
	2,0

	Разрушающее напряжение при сжатии, не менее, мПа
	–
	55
	60

	Стойкость к ударным воздействиям с высоты 1 м, не менее, кг
	–
	3,0
	5,0

	Время высыхания, ч
	24
	24
	24

	Износостойкость, г/см2
	0,075
	0,065
	0,01


   Монолитные эпоксидные полы обладают уникальными достоинствами:

· Феноменальная прочность и износостойкость. Эти полы и называются промышленными, потому что первоначально получили широкое распространение на предприятиях, там, где в цехах перемещается тяжелая техника, и огромные нагрузки приходятся именно на пол. Наливное покрытие равнодушно к ударам и царапинам, выдерживает вес грузовика, а по "высоконаполненным" полам может передвигаться тяжелая или даже гусеничная техника. Их износ при интенсивном движении составляет 0,01 -  0,04 мм в год, — в 20 раз меньше, чем у бетона!

· Огромный набор «физико-химических» достоинств. Монолитное эпоксидное покрытие хорошо выдерживает проливы кислот, щелочей и ГСМ. Это качество промышленных полов сразу оценили представители автосервисов и химических производств. Такое покрытие можно сделать армированным стекловолокном (паркинги), а также антистатическим (цеха с тонким электронным оборудованием, компьютерные залы и т.д.).

· Не впитывают влагу, не пылят и очень легко убираются. Это делает полимерные наливные полы незаменимыми в супермаркетах, на пищевом производстве и предприятиях общественного питания. А, кроме того, на производстве полимерные полы повышают срок службы станков и дорогостоящего оборудования! Дело в том, что из-за плохой "убираемости" полов в помещениях накапливается пыль, которая оседает на деталях станков и агрегатов, действуя как абразив и ухудшая свойства смазочных материалов. В результате механические части быстрее изнашиваются и выходят из строя. При наличии же наливных полов пыль не выделяется и ничего не засоряет. Таким образом, срок эксплуатации оборудования, по некоторым отзывам, увеличивается в 3 – 4 раза!

· Эстетичный вид и богатство дизайнерских решений. По желанию заказчика монолитные покрытия могут колероваться в любой из цветов, быть гладкими или шероховатыми, глянцевыми или матовыми. Кроме того, есть способы, которые позволяют полимерные полы декорировать дополнительно. Например, "чипсами" – цветными полиуретановыми чешуйками или декоративной стеклотканью. В "высоконаполненных" полах кварцевый песок различных цветов и фракций смешивается с прозрачными эпоксидными составами и наносится на основание. Покрытие становится прочным, износостойким, служит десятки лет и очень эффектно выглядит. Это оценят руководители торговых комплексов, ресторанов, выставочных залов и других объектов.

· Технологичность и скорость нанесения. Она обеспечивается самими свойствами материала: после смешивания компонентов состав довольно быстро начинает "схватываться". Полимерное покрытие наносится специальными инструментами: ракелями, игольчатыми валиками или затирочными машинами (в зависимости от типа покрытия). 

· Ремонтопригодность. В случае повреждения покрытия оно легко и быстро восстанавливается.

· Гигиеничность. Данные виды покрытий разрешены для использования в жилищном строительстве, дошкольных, образовательных и медицинских учреждениях и т.д., на что имеются соответствующие сертификаты.

· Пожаробезопасность. Полимерное покрытие пола относится к слабо-горючим (Г1), умеренно-воспламеняемым (В2) и не распространяющим пламя (РП 1) материалам.

· Оптимальное соотношение цена/качество. Стоимость готового пола сопоставима с покрытием из качественной плитки.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  МАТЕРИАЛОВ  ДЛЯ  ПРОМЫШЛЕННЫХ  ПОЛОВ

	Покрытие
	Линолеум
	Плитка
	Топпинг

(упрочн. бетон)
	Полимерные покрытия

	
	
	
	
	Эмаль
	Наливные
	   Каркасные

	Примерная производительность за смену, на 5 человек, м2
	1000
	50
	500
	1000
	400
	250

	Ремонтопригодность
	нет
	нет
	нет
	да
	да
	да

	Гигиеничность
	частично
	частично
	нет
	да
	да
	да

	Химстойкость
	нет
	частично
	нет
	частично
	да
	да

	Стойкость к повышенным механическим нагрузкам
	нет
	нет
	частично
	нет
	да
	да

	Стойкость к повышенным ударным нагрузкам
	нет
	нет
	нет
	нет
	да
	да

	Долговечность, лет
	1
	3
	5
	2
	5
	10

	Эстетичность
	да
	да
	нет
	да
	да
	да








